# ГОСТ 2590-88

## Прокат стальной горячекатаный круглый ГОСТ 2590-88 (сортамент)

Для стального горячекатаного проката круглого сечения диаметром от 5 до 200 мм включительно.

Прокат диаметром более 270 мм изготавливается по согласованию с потребителем

По точности прокат изготовляют:

- А -- высокой точности;

- Б -- повышенной точности;

- В -- обычной точности.

Диаметр проката, предельные отклонения по нему, площадь поперечного сечения и масса 1 м длины должны соответствовать таблице 1.

## Таблица 1

| Диаметр, мм | Предельные отклонения, мм, при точности прокатки |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь поперечного сечения, мм2 | Масса 1 м профиля, кг |  |  |  |
| А |  |  | Б | В |  |
| 5 | +0,1 -0,2 | +0,1 -0,5 | +0,3 -0,5 | 0,1963 | 0,154 |
| 5,5 |  |  |  | 0,2376 | 0,186 |
| 6 |  |  |  | 0,2827 | 0,222 |
| 6,3 |  |  |  | 0,3117 | 0,245 |
| 6,5 |  |  |  | 0,3318 | 0,260 |
| 7 |  |  |  | 0,3848 | 0,302 |
| 8 |  |  |  | 0,5027 | 0,395 |
| 9 |  |  |  | 0,6362 | 0,499 |
| 10 | +0,1 -0,3 |  |  | 0,7854 | 0,616 |
| 11 |  |  |  | 0,9503 | 0,746 |
| 12 |  |  |  | 1,131 | 0,888 |
| 13 |  |  |  | 1,327 | 1,04 |
| 14 |  |  |  | 1,539 | 1,21 |
| 15 |  |  |  | 1,767 | 1,39 |
| 16 |  |  |  | 2,011 | 1,58 |
| 17 |  |  |  | 2,270 | 1,78 |
| 18 |  |  |  | 2,545 | 2,00 |
| 19 |  |  |  | 2,835 | 2,23 |
| 20 | +0,1 -0,4 | +0,2 -0,5 | +0,4 -0,5 | 3,142 | 2,47 |
| 21 |  |  |  | 3,462 | 2,72 |
| 22 |  |  |  | 3,801 | 2,980 |
| 23 |  |  |  | 4,155 | 3,260 |
| 24 |  |  |  | 4,524 | 3,55 |
| 25 |  |  |  | 4,909 | 3,85 |
| 26 | +0,1 -0,4 | +0,2 -0,7 | +0,3 -0,7 | 5,307 | 4,17 |
| 27 |  |  |  | 5,726 | 4,83 |
| 28 |  |  |  | 6,158 | 5,18 |
| 29 | +0,1 -0,5 |  |  | 7,069 | 5,55 |
| 30 |  |  |  | 7,548 | 5,92 |
| 31 |  |  | +0,4 -0,7 | 8,420 | 6,31 |
| 32 |  |  |  | 8,533 | 6,71 |
| 33 |  |  |  | 9,079 | 7,13 |
| 34 |  |  |  | 9,621 | 7,55 |
| 35 |  |  |  | 10,18 | 7,99 |
| 37 |  |  |  | 10,75 | 8,44 |
| 38 |  |  |  | 11,34 | 8,90 |
| 39 |  |  |  | 11,95 | 9,38 |
| 40 |  |  |  | 12,57 | 9,86 |
| 41 |  |  |  | 13,20 | 10,33 |
| 42 |  |  |  | 13,85 | 10,88 |
| 43 |  |  |  | 14,52 | 11,40 |
| 44 |  |  |  | 15,20 | 11,94 |
| 45 |  |  |  | 15,90 | 12,48 |
| 46 |  |  |  | 16,62 | 13,05 |
| 47 |  |  |  | 17,35 | 13,61 |
| 48 |  |  |  | 18,10 | 14,20 |
| 50 | +0,1 -0,7 | +0,2 -1,0 | +0,4 -1,0 | 19,64 | 15,42 |
| 52 |  |  |  | 21,24 | 16,67 |
| 53 |  |  |  | 22,06 | 17,32 |
| 54 |  |  |  | 22,89 | 17,97 |
| 55 |  |  |  | 23,76 | 18,65 |
| 56 |  |  |  | 24,63 | 19,33 |
| 58 |  |  |  | 26,42 | 20,74 |
| 60 | +0,1 -0,9 | +0,3 -1,1 | +0,5 -1,1 | 28,27 | 22,19 |
| 62 |  |  |  | 30,19 | 23,70 |
| 63 |  |  |  | 31,17 | 24,47 |
| 65 |  |  |  | 33,18 | 26,05 |
| 67 |  |  |  | 35,26 | 27,68 |
| 68 |  |  |  | 36,32 | 28,51 |
| 70 |  |  |  | 38,48 | 30,21 |
| 72 |  |  |  | 40,72 | 31,96 |
| 75 |  |  |  | 44,18 | 34,68 |
| 78 |  |  |  | 47,48 | 37,51 |
| 80 | +0,3 -1,1 | +0,3 -1,3 | +0,5 -1,3 | 50,27 | 39,46 |
| 82 |  |  |  | 52,81 | 41,46 |
| 85 |  |  |  | 56,74 | 44,54 |
| 87 |  |  |  | 59,42 | 46,64 |
| 90 |  |  |  | 63,62 | 49,94 |
| 92 |  |  |  | 66,44 | 52,16 |
| 95 |  |  |  | 70,88 | 55,64 |
| 97 |  |  |  | 73,86 | 57,98 |
| 100 | - | +0,4 -1,7 | +0,6 -1,7 | 78,54 | 61,65 |
| 105 |  |  |  | 86,59 | 67,97 |
| 110 |  |  |  | 95,03 | 74,60 |
| 115 |  |  |  | 103,87 | 81,54 |
| 120 | - | +0,6 -2,0 | +0,8 -2,0 | 113,10 | 88,78 |
| 125 |  |  |  | 122,72 | 96,33 |
| 130 |  |  |  | 132,73 | 104,20 |
| 135 |  |  |  | 143,14 | 112,36 |
| 140 |  |  |  | 153,94 | 120,84 |
| 145 |  |  |  | 165,10 | 129,60 |
| 150 |  |  |  | 176,72 | 138,72 |
| 155 |  |  |  | 188,60 | 148,05 |
| 160 | - | - | +0,9 -2,5 | 201,06 | 157,83 |
| 165 |  |  |  | 213,72 | 167,77 |
| 170 |  |  |  | 226,98 | 178,18 |
| 175 |  |  |  | 240,41 | 188,72 |
| 180 |  |  |  | 254,47 | 199,76 |
| 185 |  |  |  | 268,67 | 210,91 |
| 190 |  |  |  | 283,53 | 222,57 |
| 195 |  |  |  | 298,50 | 234,32 |
| 200 |  |  |  | 314,16 | 246,62 |
| 210 | - | - | +1,2 -3,0 | 346,36 | 271,89 |
| 220 |  |  |  | 380,13 | 298,40 |
| 230 |  |  |  | 415,48 | 326,15 |
| 240 |  |  |  | 452,39 | 355,13 |
| 250 |  |  |  | 490,88 | 385,34 |
| 260 | - | - | +2,0 -4,0 | 530,66 | 416,57 |
| 270 |  |  |  | 572,26 | 449,22 |

Примечание:

Площадь поперечного сечения и масса 1 м длины профиля вычислены по номинальным размерам. При вычислении 1 м проката плотность стали принята равной 7,85 кг/м3. Масса 1 м проката является справочной величиной.

По требованию потребителя круглый покат изготовляют с плюсовыми отклонениями, указанными в таблице 2.

## Таблица 2

| Диаметр, мм | Предельное отклонение, не более |
| --- | --- |
| От 5 до 9 включительно | +0,5 |
| Свыше 9 до 19 | +0,6 |
| 19 - 25 | +0,8 |
| 25 - 31 | +0,9 |
| 31 - 37 | Суммы предельных отклонений для проката обычной точности прокатки в соответствии с таблицей 1 |

Овальность проката не должна превышать 50% суммы предельных отклонений по диаметру. Допускается для инструментального легированного и быстро режущего проката овальность не превышающая 60% суммы предельных отклонений по диаметру.

Прокат диаметром до 9 мм изготовляют в мотках, свыше 9 мм -- в прутках.

В соответствии с заказом прокат изготовляют:

- мерной длины;

- кратной мерной длины;

- немерной кратной длины.

Прокат изготовляют длиной:

- от 2 до 6 м -- из углеродистой обыкновенного качества и низколегированной стали;

- от 2 до 6 м -- из качественной углеродистой и легированной стали;

- от 1,0 до 6 м -- из высоколегированной стали.

Предельные отклонения по длине проката мерной и кратной мерной длины не должы превышать:

- +30 мм -- при длине до 4 м включительно;

- +50 мм -- при длине свыше 4 м до 6 м включительно.

- +70 мм -- при длине свыше 6 м.

Кривизна прутков не должна превышать значений, указанных в таблице 3.

## Таблица 3

| Диаметр круга | Кривизна |  |
| --- | --- | --- |
|  | I класс | II класс |
| До 25 мм включительно | 0,5% длины | - |
| Свыше 25 мм | 0,4% длины | 0,5% длины |

Кривизну проката измеряют на длине не менее 1 м на расстоянии не менее 1 м на расстоянии не менее 150 мм от концов.

Диаметр. Овальность круглого проката измеряют на расстоянии не менее 150 мм от конца прутка и не менее 1,5 м от конца мотка при его массе до 250 кг и на расстоянии не менее 3,0 м при массе мотка свыше 250 кг.